Tape 점탄성 vs 탄성 압축 거동 비교 연구

LS-DYNA Explicit 해석: MAT_VISCOELASTIC (MAT_006) vs MAT_ELASTIC (MAT_001)

# 1. 개요

알루미늄 판 사이에 끼인 얇은 접착 테이프 층의 압축 거동을 LS-DYNA explicit 해석으로 비교하였다.

MAT_VISCOELASTIC (MAT_006): 속도 의존 물성 — 빠른 하중에서 높은 순간 강성 발현

MAT_ELASTIC (MAT_001): 속도 비의존 — 평형(장시간) 탄성계수만 사용

핵심 결론: 5 ms half-sine 하중 하에서 점탄성 테이프는 100 MPa에서도 6.2% 압축으로 건재하나, 동일 평형 탄성계수를 가진 탄성 테이프는 50 MPa부터 요소 붕괴(negative volume)로 해석 실패한다.

# 2. 모델 구성

## 2.1 형상

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| In-plane 메쉬 | 3 x 3 요소 (요소당 0.1 mm) |
| 전체 면적 | 0.3 mm x 0.3 mm |
| 하부 알루미늄 | 10 μm (1 요소) |
| 테이프 | 30 μm (1 요소) |
| 상부 알루미늄 | 10 μm (1 요소) |
| 총 요소 수 | 27 (8절점 육면체, ELFORM=1) |
| 총 절점 수 | 64 |

## 2.2 경계조건

하면 (z=0): 전체 병진 자유도 구속 (XYZ 고정)

상면 (z=50 μm): *LOAD_SEGMENT_SET으로 half-sine 압력 하중 인가

Conformal mesh (절점 공유) — 테이프와 알루미늄이 완전 접착 상태

## 2.3 하중

Half-sine 압력 펄스 정의:

P(t) = P_max × sin(π × t / T)   ... (하중 함수)

하중 지속시간 T = 5 ms, 총 해석시간 = 6 ms (1 ms 자유 진동 포함)

하중 수준: 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 1, 5, 10, 50, 100 MPa

## 2.4 단위계

mm, s, ton  →  힘 = N,  응력 = MPa,  밀도 = ton/mm³

# 3. 물성 카드 정의

## 3.1 알루미늄 — *MAT_ELASTIC (MAT_001)

상/하 알루미늄 판 (MID=1).

*MAT_ELASTIC

$      MID        RO         E        PR        DA        DB  NOT_USED

1 2.700e-09   70000.0    0.3300       0.0       0.0       0.0

| 변수 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MID | 1 | 물성 ID |
| RO | 2.7×10⁻⁹ ton/mm³ | 밀도 (2700 kg/m³) |
| E | 70,000 MPa | 영률 (70 GPa) |
| PR | 0.33 | 포아송비 |

## 3.2 테이프 (점탄성) — *MAT_VISCOELASTIC (MAT_006)

단일 Maxwell 요소 점탄성 모델 (MID=2).

*MAT_VISCOELASTIC

$      MID        RO      BULK        G0        GI      BETA

2 1.100e-09    2000.0    0.3000    0.0100     500.0

| 변수 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MID | 2 | 물성 ID |
| RO | 1.1×10⁻⁹ ton/mm³ | 밀도 (1100 kg/m³, 아크릴 PSA 기준) |
| BULK | 2000 MPa | 체적 탄성계수 (비압축성에 가까움) |
| G0 | 0.30 MPa | 단시간(순간) 전단 탄성계수 |
| GI | 0.01 MPa | 장시간(평형) 전단 탄성계수 |
| BETA | 500 /s | 감쇄 상수 (이완시간 τ = 1/BETA = 2 ms) |

### MAT_006 카드 포맷 (LS-DYNA Vol II 참조)

| 필드 | 변수 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MID | A | 물성 식별 번호 |
| 2 | RO | F | 질량 밀도 |
| 3 | BULK | F | 체적 탄성계수. 음수이면 abs(BULK)가 온도 의존 곡선 ID |
| 4 | G0 | F | 단시간 전단 탄성계수. 음수이면 곡선 ID |
| 5 | GI | F | 장시간 전단 탄성계수. 음수이면 곡선 ID |
| 6 | BETA | F | 감쇄 상수 (1/s). 음수이면 곡선 ID |

### 구성 방정식: 전단 이완 함수

G(t) = GI + (G0 - GI) × exp(-BETA × t)   ... (식 1)

t = 0 (순간):    G = G0 = 0.30 MPa  →  E_inst ≈ 3×G0 = 0.90 MPa

t = ∞ (평형):   G = GI = 0.01 MPa  →  E_equil ≈ 3×GI = 0.03 MPa

체적 응답은 순수 탄성 (BULK에 의해 지배)

Jaumann 응력률 정식화 사용, 편차 응력에 콘볼루션 적분 적용

솔리드, 셸, 빔(Hughes-Liu) 요소에 사용 가능

## 3.3 테이프 (탄성) — *MAT_ELASTIC (MAT_001)

평형 탄성계수를 사용한 비교용 모델 (MID=2).

*MAT_ELASTIC

$      MID        RO         E        PR        DA        DB  NOT_USED

2 1.100e-09    0.0300    0.4990       0.0       0.0       0.0

| 변수 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MID | 2 | 물성 ID |
| RO | 1.1×10⁻⁹ ton/mm³ | 점탄성과 동일 밀도 |
| E | 0.03 MPa | 영률 = 3 × GI (장시간 평형 탄성계수) |
| PR | 0.499 | 포아송비 (비압축성에 가까움) |

주의: K = E / (3×(1−2ν)) = 0.03 / 0.006 = 5 MPa. 이는 점탄성의 BULK(2000 MPa)보다 400배 작다. 탄성 모델은 체적 강성도 크게 낮다.

# 4. G0, GI, BETA의 물리적 의미와 시간 대역별 특성

## 4.1 핵심 개념

MAT_VISCOELASTIC의 세 파라미터가 결정하는 것:

G0 (단시간 전단 탄성계수): 하중이 극히 빠를 때 (충격, μs 단위) 재료가 느끼는 강성. 높을수록 순간 하중에 강하다.

GI (장시간 전단 탄성계수): 하중이 충분히 오래 유지될 때 (정적, s~min 단위) 재료의 최종 강성. 접착 테이프는 이 값이 매우 작아서 "물렁물렁"하다.

BETA (감쇄 상수): 이완 속도. τ = 1/BETA가 이완 시간이다. 이 시간보다 빠른 하중에는 G0에 가까운 강성을 보이고, 느린 하중에는 GI에 가까운 강성을 보인다.

## 4.2 시간에 따른 유효 전단 탄성계수 G(t)

본 연구의 BETA = 500/s이므로 이완시간 τ = 2 ms이다.

| 시간 t | G(t) (MPa) | E ≈ 3G (MPa) | G0 대비 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ms | 0.3000 | 0.9000 | 100% | 순간 (충격 하중) |
| 0.1 ms | 0.2859 | 0.8576 | 95.3% | 극초단 하중 |
| 0.5 ms | 0.2359 | 0.7076 | 78.6% | 극초단 하중 |
| 1.0 ms | 0.1859 | 0.5577 | 62.0% | 본 해석 대역 |
| 2.0 ms (τ) | 0.1167 | 0.3501 | 38.9% | 본 해석 대역 (이완시간) |
| 2.5 ms (피크) | 0.0931 | 0.2793 | 31.0% | 피크 하중 시점 |
| 5.0 ms | 0.0338 | 0.1014 | 11.3% | 하중 종료 시점 |
| 10 ms | 0.0120 | 0.0359 | 4.0% | 평형 근접 |
| 20 ms 이상 | 0.0100 | 0.0300 | 3.3% | 완전 평형 (= GI) |

해석: 5 ms half-sine 하중의 피크(t=2.5ms)에서 유효 전단 탄성계수는 G=0.093 MPa로, 순간값(0.3)의 31%이지만 평형값(0.01)의 9.3배이다. 즉, 탄성 모델(E=0.03 MPa)보다 약 9배 강한 전단 강성을 유지한다.

## 4.3 BETA 값에 따른 거동 변화 (참고)

| BETA (/s) | τ (ms) | 5 ms 하중에서의 거동 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 20 | τ >> T_load: 거의 순간 강성 유지 (G ≈ G0) |
| 200 | 5 | τ ≈ T_load: 하중 중 중간까지 이완 |
| 500 | 2 | τ < T_load: 본 연구. 상당 부분 이완되지만 여전히 GI보다 훨씬 강함 |
| 2000 | 0.5 | τ << T_load: 빠르게 이완, 거의 평형 거동 (G ≈ GI) |
| 10000 | 0.1 | 사실상 탄성 (평형) 거동과 동일 |

설계 지침: 원하는 하중 시간대역(T_load)보다 이완시간(τ=1/BETA)이 충분히 길면(τ > T_load), 점탄성 재료는 순간 강성(G0)에 가깝게 거동하여 변형을 억제한다.

# 5. 시뮬레이션 결과

## 5.1 피크 하중 시점 (t=2.5 ms) 테이프 변형 비교

| P (MPa) | Visco 두께 (μm) | Visco ε_zz (%) | Elastic 두께 (μm) | Elastic ε_zz (%) | 변형 비율 (E/V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 30.00 | 0.001 | 29.88 | 0.39 | 284× |
| 0.04 | 30.00 | 0.003 | 29.77 | 0.78 | 284× |
| 0.08 | 30.00 | 0.006 | 29.53 | 1.55 | 283× |
| 0.16 | 30.00 | 0.011 | 29.08 | 3.08 | 280× |
| 1.00 | 29.98 | 0.069 | 24.66 | 17.80 | 259× |
| 5.00 | 29.90 | 0.342 | 11.19 | 62.72 | 184× |
| 10.00 | 29.80 | 0.679 | 4.12 | 86.26 | 127× |
| 50.00 | 29.02 | 3.251 | CRASH | negative volume | -- |
| 100.00 | 28.14 | 6.196 | CRASH | negative volume | -- |

## 5.2 하부 알루미늄 응력 (반대편, t=2.5 ms)

| P (MPa) | Visco Bot σ_zz (MPa) | Elastic Bot σ_zz (MPa) | Visco Bot σ_VM (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | -0.020 | -0.020 | 0.031 |
| 1.00 | -1.000 | -1.000 | 1.546 |
| 5.00 | -4.998 | -4.998 | 7.691 |
| 10.00 | -9.993 | -9.998 | 15.291 |
| 50.00 | -49.827 | CRASH | 73.093 |
| 100.00 | -99.361 | CRASH | 139.160 |

등분포 압력 하중이므로 하부 Al의 σ_zz = −P_applied로 물성에 관계없이 동일하다.

## 5.3 에너지 비교

### 5.3.1 글로벌 에너지 (피크 시점 t=2.5 ms)

| P (MPa) | Visco IE (N·mm) | Elastic IE (N·mm) | IE 비율 (E/V) | 의미 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 2.93×10⁻¹⁰ | 1.08×10⁻⁷ | 367× | Elastic이 367배 더 많은 내부 에너지 흡수 |
| 1.00 | 7.32×10⁻⁷ | 2.36×10⁻⁴ | 322× |  |
| 5.00 | 1.82×10⁻⁵ | 3.56×10⁻³ | 195× | 비선형 영역 진입 |
| 10.00 | 7.28×10⁻⁵ | 8.02×10⁻³ | 110× | Elastic 거의 포화 |
| 50.00 | 1.77×10⁻³ | CRASH | -- |  |
| 100.00 | 6.90×10⁻³ | CRASH | -- |  |

내부 에너지(IE): 재료의 변형에 저장된 에너지. Elastic이 수백 배 크다 = 그만큼 더 많이 변형됨

운동 에너지(KE): 모든 케이스에서 IE 대비 10⁻¹⁰ 이하로 무시할 수준 → 준정적(quasi-static) 거동 확인

외부 일(ExtW) ≈ IE: 에너지 보존 양호

### 5.3.2 파트별 내부 에너지 (5 MPa 예시, t=2.5 ms)

| 파트 | Viscoelastic IE | Elastic IE | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Part 1 (하부 Al) | 4.30×10⁻⁷ | 1.86×10⁻⁷ | Al은 매우 경직 → IE 미미 |
| Part 2 (테이프) | 1.69×10⁻⁵ | 3.56×10⁻³ | Elastic 테이프가 211배 더 많은 에너지 흡수 |
| Part 3 (상부 Al) | 9.64×10⁻⁷ | 3.49×10⁻⁷ |  |

내부 에너지의 99% 이상이 테이프 층에 집중된다. Elastic 모델에서 테이프 IE가 압도적으로 크다는 것은 그만큼 체적 변형이 크다는 뜻이다.

### 5.3.3 하중 제거 후 잔류 에너지 (t=6 ms)

| P (MPa) | Visco IE_end | Elastic IE_end | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 9.16×10⁻¹⁴ | 2.85×10⁻¹² | 거의 완전 회복 |
| 1.00 | 2.29×10⁻¹⁰ | 6.54×10⁻⁹ |  |
| 5.00 | 5.69×10⁻⁹ | 1.19×10⁻⁷ |  |
| 10.00 | 2.26×10⁻⁸ | 3.35×10⁻⁷ |  |

하중 제거 후 두 모델 모두 IE가 크게 감소하지만, 점탄성 모델은 이완 과정에서 에너지를 산일(dissipation)한다. 잔류 IE는 피크 대비 10⁻⁴ 이하 수준으로 거의 완전 탄성 회복을 보인다.

## 5.4 시뮬레이션 소요시간 비교

모든 케이스는 2 MPI 프로세스 사용. Timestep은 Al 요소(dt=1.37 ns)가 지배.

| P (MPa) | Visco 시간 (s) | Elastic 시간 (s) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 65 | 66 |  |
| 0.04 | 65 | 67 |  |
| 0.08 | 68 | 64 |  |
| 0.16 | 64 | 65 |  |
| 1.00 | 67 | 67 |  |
| 5.00 | 61 | 63 |  |
| 10.00 | 62 | 66 |  |
| 50.00 | 62 | 11 (CRASH) | Elastic t=0.92 ms에서 중단 |
| 100.00 | 68 | 7 (CRASH) | Elastic 더 일찍 중단 |

정상 종료 케이스: 점탄성과 탄성의 계산 시간이 동일 (~65초, ~4.39M cycles)

MAT_006 단일 Maxwell 모델은 사이클당 추가 계산 비용이 무시할 수준

Timestep = 1.37 ns (Al 요소 지배) → 하중/물성과 무관

## 5.5 탄성 테이프 파괴 모드

50 MPa: Element #10 (테이프) negative volume, t = 0.92 ms (Error 40509)

100 MPa: 동일 파괴 모드, t = 0.49 ms

테이프 요소의 체적이 음수가 된다 = 요소가 뒤집어짐. 구속 탄성계수를 인가 압력이 크게 초과하면 발생한다.

M = K + 4G/3   ... (식 2: 구속 탄성계수)

epsilon_zz = P / M   ... (식 3: 일축 변형률)

# 6. 해석 및 토의

## 6.1 응력 전달이 동일한 이유

등분포 압력이 상면에 작용하면, 준정적 평형에서 σ_zz = −P_applied가 전 층에 균일하게 전달된다:

50 μm 스택을 응력파가 통과하는 시간: ~10–40 ns (5 ms 하중에 비해 무시)

하중이 공간적으로 균일 (모든 세그먼트에 동일 압력)

힘의 평형: σ_zz가 계면에서 연속

따라서 하부 Al이 받는 응력은 테이프 물성과 무관하며, 차이는 오직 테이프 변형에서 나타난다.

## 6.2 테이프 압축이 다른 이유: 구속 압축 상태

Conformal mesh로 테이프가 경직한 Al(E=70 GPa)에 접착되어 측면 팽창이 구속됨 → 구속 압축(oedometric) 상태:

유효 강성 = 구속 탄성계수  M = K + 4G/3   ... (식 4)

| 모델 | K (MPa) | G_eff (MPa) | M (MPa) | ε_zz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 점탄성 (t≈2.5ms) | 2000 | 0.093 | 2000.1 | P / 2000 |
| 탄성 | 5 | 0.01 | 5.013 | P / 5 |

M_visco / M_elastic = 2000 / 5 = 400배. 관찰된 비율(~284배)은 하중 중 이완 효과로 약간 감소한 값이다.

핵심: 구속 조건에서는 체적 탄성계수(K)가 지배적이며, K의 400배 차이(2000 vs 5 MPa)가 변형 차이의 주된 원인이다. 전단 탄성계수(G)는 M에 4G/3만큼만 기여하므로 상대적으로 영향이 작다.

## 6.3 에너지 관점에서의 해석

점탄성 모델에서는:

순간 하중 시: 높은 G0로 인해 전단 변형 에너지가 적게 저장됨

하중 유지 중: G(t)가 감소하면서 전단 응력이 이완 → 에너지 산일 (viscous dissipation)

하중 제거 후: 남은 탄성 에너지는 GI 기반으로 작음 → 거의 완전 회복

탄성 모델에서는:

낮은 K(5 MPa)로 인해 체적 변형 에너지가 대량 저장

에너지 산일 메커니즘 없음 → 저장된 에너지가 모두 변형으로 전환

고압에서 에너지 밀도가 요소 허용 한계를 초과 → 요소 붕괴

# 7. 파일 구조

Tape/

generate_tape_model.py          # 모델 생성 스크립트

TAPE_COMPRESSION_STUDY.md       # 본 문서

TAPE_COMPRESSION_STUDY.docx     # Word 버전

results/

case_viscoelastic/             # P = 0.02 MPa

case_elastic/

case_viscoelastic_2x/          # P = 0.04 MPa

case_elastic_2x/

case_viscoelastic_4x/          # P = 0.08 MPa

case_elastic_4x/

case_viscoelastic_8x/          # P = 0.16 MPa

case_elastic_8x/

case_viscoelastic_1MPa/        # P = 1.0 MPa

case_elastic_1MPa/

case_viscoelastic_5MPa/        # P = 5.0 MPa

case_elastic_5MPa/

case_viscoelastic_10MPa/       # P = 10.0 MPa

case_elastic_10MPa/

case_viscoelastic_50MPa/       # P = 50 MPa (탄성 CRASH)

case_elastic_50MPa/

case_viscoelastic_100MPa/      # P = 100 MPa (탄성 CRASH)

case_elastic_100MPa/

# 8. 재현 방법

cd /home/koopark/claude/KooDynaAdvanced/Tape

python3 generate_tape_model.py --outdir /data/tape_study/case_test --pressure 1.0

bash /home/koopark/claude/KooDynaAdvanced/DynaJobSubmit/run.sh \

/data/tape_study/case_test/tape_viscoelastic.k

# 9. 결론

점탄성 테이프(MAT_006)는 100 MPa에서도 구조 건전성 유지: 30 μm → 28.14 μm (6.2% 압축). 높은 체적 탄성계수(K=2000 MPa)와 빠른 하중에서의 순간 전단 강성(G0=0.3 MPa) 덕분이다.

탄성 테이프(MAT_001, 평형 탄성계수)는 중하중에서 붕괴: 10 MPa에서 86% 압축(4.12 μm), 50 MPa 이상에서 요소 뒤집힘(negative volume)으로 해석 실패.

하부 Al 전달 응력은 물성과 무관: 등분포 압축에서 σ_zz = −P_applied가 전 층에 균일 전달.

구속 조건에서 체적 탄성계수가 지배적: conformal mesh로 Al이 측면 팽창을 구속하므로, K의 400배 차이(2000 vs 5 MPa)가 변형 차이의 주된 원인.

에너지 차이: 피크 하중에서 탄성 테이프의 내부 에너지가 점탄성 대비 100~370배 크다. 이 에너지가 모두 체적 변형으로 전환되어 요소 붕괴를 유발한다.

계산 비용 동일: MAT_006 단일 Maxwell 모델은 사이클당 추가 비용이 무시할 수준이며, 모든 정상 종료 케이스에서 ~65초로 동일하다.

설계 지침: 동적 하중을 받는 접착 테이프 모델링 시, 정적 탄성계수를 사용하면 변형을 과대 예측하고 해석이 실패할 수 있다. 점탄성 모델로 속도 의존 강성을 반영해야 현실적인 결과를 얻는다. 특히 τ = 1/BETA와 하중 지속시간(T_load)의 비율이 거동을 결정하므로, 실험 데이터로 G0, GI, BETA를 정확히 결정하는 것이 중요하다.